## Slide 1: 리튬 전착(Electrodeposition) 시뮬레이션 결과
Stack Pressure 변화(1, 3, 5, 10 MPa)에 따른 응력 및 소성 변형률 분석

## Slide 2: 피드백 반영 사항
Mesh quadratic 설정 및 gradient 부여(Max/min=5)
두 파트로 분리 후 hard contact 부여(Friction coefficient: 0.1)
Stack pressure 1MPa 3MPa 5MPa 10MPa로 나누어 증착/용해 총 3 사이클 시뮬레이션 후 분석
리튬 part 및 mesh
LLZO part 및 mesh

## Slide 3: 시뮬레이션 결과: 외부 압력 p = 1 MPa
Mises 응력 (t=10800s, 최대 증착 시점)
- 부피 팽창이 최대로 일어났을 때(2.5 사이클 지점)의 응력 분포 - Cold spot 및 불균일한 표면 주변으로 응력 집중
등가 소성 변형률 / SDV14 (t=12960s, 최대 용해 시점)
- Plating/Stripping 3 사이클 이후 누적된 소성 변형

## Slide 4: 시뮬레이션 결과: 외부 압력 p = 3 MPa
Mises 응력 (t=10800s, 최대 증착 시점)
- 부피 팽창이 최대로 일어났을 때의 응력 분포 - Cold spot 및 불균일한 표면 주변으로 응력 집중
등가 소성 변형률 / SDV14 (t=12960s, 최대 용해 시점)
- Plating/Stripping 3 사이클 이후 누적된 소성 변형

## Slide 5: 시뮬레이션 결과: 외부 압력 p = 5 MPa
Mises 응력 (t=10800s, 최대 증착 시점)
- 부피 팽창이 최대로 일어났을 때의 응력 분포 - Cold spot 및 불균일한 표면 주변으로 응력 집중
등가 소성 변형률 / SDV14 (t=12960s, 최대 용해 시점)
- Plating/Stripping 3 사이클 이후 누적된 소성 변형

## Slide 6: 시뮬레이션 결과: 외부 압력 p = 10 MPa
Mises 응력 (t=10800s, 최대 증착 시점)
- 부피 팽창이 최대로 일어났을 때의 응력 분포 - Cold spot 및 불균일한 표면 주변으로 응력 집중
등가 소성 변형률 / SDV14 (t=12960s, 최대 용해 시점)
- Plating/Stripping 3 사이클 이후 누적된 소성 변형

## Slide 7: 접촉면 및 계면 분석 (t=10800s, 최대 증착 시점)
압력별 계면 특성 비교
계면 부분인 undeformed 기준 y=5um에서의 데이터 추출
1. 접촉 균일성: 외부 압력이 1 MPa에서 10 MPa로 증가함에 따라 계면의 접촉 형태가 더 균일해짐.
2. 박리 억제: 10MPa 이상의 높은 압력은 리튬을 소성 변형시켜 국부적인 박리를 억제하는 데 도움을 줌. (U2가 0보다 큰 영역이 줄어듦)